PA marker

  - zatvoreni marker sa dobrim karakteristikama obuhvatanja za primenu na jos ne povezanim provodnicima

  - pored primene na elektricnim provodnicima, primenjuje se i na hudraulickim, i pneumatskim instalacijama

  - posebno dizajniran profil markera sa opruznim karakteristikama daje odlicno prijanjanje za provodnik

  - u slucaju kombinovanog obelezavanja sa vise markera ovog tipa na istom provodniku, posebnim sistemom je obezbedjeno dobro uzajamno prijanjanje

  - odlicna preglednost i citljivost karaktera

SPECIFIKACIJA:

DIZAJN: MARKER ZATVORENOG TIPA ZA OBELEZAVANJE KOMBINACIJOM VISE MARKERA ZA JEDNOKARAKTERNIM OZNAKAMA (M1)

MATERIJAL: BEZ KADMIJUMA I SILIKONA, MEKANI PVC PROIZVDEN SPECIJALNO PO PARTEX SPECIFIKACIJI. TAKODJE JE NA RASPOLAGANJU I MARKER ISTOG TIPA KOJI NE SADRZI HALOGEN (PAZ). PRIKAZAN JE KAO POSEBAN PROIZVOD

BOJE: STANDARDNE BOJE U KOJIMA SE ISPORUCUJE SU ZUTA I BELA, KAO I ISPORUKA U SVAKOJ OD BOJA MEDJUNARODNOG SISTEMA BOJA (VIDI POSEBNO INFORMACIJU O BOJAMA)

STAMPA: TERMO TRANSFER

TEKST: ALFANUMERICKE OZNAKE I SPECIJALNI KARAKTERI

OBELEZAVANJE ZA VISE KARAKTERA: VIDI POSEBNO

OTPORNOST NA VISOKU TEMPERATURU: MARKER ZADRZAVA OBLIK U OPSEGU TEMPERATURE OD -30ºC DO + 60ºC

OTPORNOST: MARKER JE PROIZVEDEN U SKLADU SA PARTEX PTP (PRODUCT TEST PROGRAMME) RAZRADJENIM I PROPISANIM OD STRANE SVEDSKOG INZTITUTA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA (Swedidh Test and Research Institute) prema sledecim zahtevima i standardima:

- zapaljivost prema standardu UL94-VO (za standarde vidi posebno)

- otporan na UV zracenje

- otporan na uticaj agresivnih hemikalija

- otporan na starenje

ZA PRIMENU U POSEBNO AGRESIVNOM OKRUZENJU MOLIMO VAS DA NAS KONTAKTIRATE.

DIMENZIJE U mm (NOMINALNE)

| Oznaka tipa | Visina H | Sirina B | Visina teksta |
| --- | --- | --- | --- |
| PA02 | 3.6 | 3.5 | 2.6 |
| PA1 | 5.5 | 4.2 | 2.6 |
| PA2 | 9.5 | 6.6 | 4.0 |
| PA3 | 16.5 | 11.0 | 4.0 |

VELICINE I PAKOVANJE

| Kataloski broj | Precnik/povrsina mm / mm2 | Duzina markera | Broj karaktera | Poluiseceni markeri | Iseceni markeri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA-02003*V¤&.# | 1.3 – 3.0 mm 0.2 – 1.5 mm2 | 3 mm | 1 | Kalem sa 1,000 komada; CD sa 500 komada Vrecica sa 250 komada 10 vrecica (traka) sa po 25 komada | Traka sa 1,000 markera (5 vrecica po 200 markera u svakoj) |
| PA-10003*V¤&.# | 2.5 – 5.0 mm 1.5 – 4.0 mm2 | 3 mm | 1 | Kalem sa 1,000 komada; CD sa 500 komada Vrecica sa 250 komada 10 vrecica (traka) sa po 25 komada | Traka sa 1,000 markera (5 vrecica po 200 markera u svakoj) |
| PA-20004*V¤&.# | 4.0 – 10.0 mm 2.5 – 16.0 mm2 | 4 mm | 1 | CD sa 500 komada | Traka sa 500 markera (5 vrecica po 100 markera u svakoj) |
| PA-30006*V¤&.# | 8.0 – 16.0 mm 16.0 – 70.0 mm2 | 6 mm | 1 |  | Traka sa 100 markera (5 vrecica po 20 markera u svakoj) |

Kljuc za oznake:

* PAKOVANJE: A = seceni (pojedinacni) markeri; B = kalem za 1,000 markera;           P = traka sa markerima (vrecice); S = CD

V = stampa termo transferom

¤= boja markera u skladu sa medjunarodnim standardom

& = boja karaktera crna ili bela; za ostale boje molimo vas da nas kontaktirate

# = karakter

NAPOMENA: AKO ZELITE ISPORUKU BLANKO MARKERA MOLIMO VAS DA SLOVO V PROMENITE U N !!!

PRIMENE: